ZJ-401

酸性镀锌中间体

产品描述：

ZJ-401是一种低泡阴离子表面活性剂，酸性镀锌用载体，也可用于酸性锌镍合金和酸性镀铜。耐盐性好，深镀能力好，电流效率高，具有优异的抗水解性。在不同浓度酸锌镀液中，具有很好的分散和乳化作用，综合性能优良。ZJ-401适用于滚镀和挂镀。

技术指标：

| 外观 @ 25 °C | 红褐色至红棕色透明粘稠液体 |  |
| --- | --- | --- |
| PH值 （1%水溶液） | 6.0-8.0 |  |
| 固含 | ≥75% |  |
| 气味 | 轻微气味 |  |
| 比重(25℃)，g/cm3 | ＞1.1 |  |
| 溶解性 | 水溶性 |  |

应用：

ZJ-401具有很好的均镀和深镀能力，可以很好的乳化分散OCBA（邻氯苯甲醛）和BAR（苄叉丙酮），与其他助剂具有很好的相容性。

- 主光剂用量：20-50g/L，可搭配乳化剂使用，也可以单独使用。

- 柔软剂用量：40-100g/L，综合性能良好。

- 适用温度范围20-35℃。

- 适用pH值范围5.5-6.5。

包装和存储：

25kg、50kg、200kg塑料桶，宜储于阴凉干燥通风库房包装盒存储。